Приложение

Сварные прямошовные трубы

| 10 |  | 0,222 |  | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,2 |  | 0,227 |  | 0,266 | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 12 |  | 0,271 |  | 0,320 | 0,366 |  |  |  |  | 0,388 |  |  |  |  |  |  | 0,410 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 13 |  | 0,296 |  | 0,349 | 0,401 |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 14 |  | 0,321 |  | 0,379 | 0,435 |  |  |  |  | 0,462 |  |  |  |  |  |  | 0,489 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — . |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| (15) |  | 0,345 |  | 0,408 | 0,470 |  |  |  |  | 0,499 |  |  |  |  |  |  | 0,529 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 16 |  | 0,370 |  | 0,438 | 0,504 |  |  |  |  | 0,536 |  |  |  |  |  |  | 0,568 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| (17) |  | 0,395 |  | 0,468 | 0,539 |  |  |  |  | 0,573 |  |  |  |  |  |  | 0,608 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 18 |  | 0,419 |  | 0,497 | 0,573 |  |  |  |  | 0,610 |  |  |  |  |  |  | 0,719 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,789 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 19 |  | 0,444 |  | 0,527 | 0,608 |  |  |  |  | 0,647 |  |  |  |  |  |  | 0,687 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 20 |  | 0,469 |  | 0,556 | 0,642 |  |  |  |  | 0,684 |  |  |  |  |  |  | 0,726 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,808 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 21,3 |  | 0,501 |  | 0,595 | 0,687 |  |  |  |  | 0,732 |  |  |  |  |  |  | 0,777 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,866 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 22 |  | 0,518 |  | 0,616 | 0,711 |  |  |  |  | 0,758 |  |  |  |  |  |  | 0,805 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,897 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| (23) |  | 0,543 |  | 0,645 | 0,746 |  |  |  |  | 0,795 |  |  |  |  |  |  | 0,844 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,941 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 24 |  | 0,567 |  | 0,675 | 0,780 |  |  |  |  | 0,832 |  |  |  |  |  |  | 0,884 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 25 |  | 0,592 |  | 0,704 | 0,815 |  |  |  |  | 0,869 |  |  |  |  |  |  | 0,923 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 26 |  | 0,617 |  | 0,734 | 0,849 |  |  |  |  | 0,906 |  |  |  |  |  |  | 0,963 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 0,641 |  | 0,764 | 0,884 |  |  |  |  | 0,943 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 0,666 |  | 0,793 | 0,918 |  |  |  |  | 0,980 |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,57 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 0,715 |  | 0,852 | 0,987 |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 0,765 |  | 0,911 | 1,06 |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  | (1,5) |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,789 |  |  |  |  | 0,941 |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  | 1,67 |  |  | 1,88 |  |  |  |  |  |  | 2,09 |  |  |  |  |  |
| 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 0,962 |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  | 1,63 |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  | 1,52 |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  | 2,31 |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,21 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  |  |
| 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  | 2,10 |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  | 2,88 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 |  |  | 2,81 |  |  |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  |
| 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 1,71 |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  | 2,42 |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  | 2,99 |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  | 3,11 |  |  |  |  |  |  | 3,47 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  | 1,94 |  |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 |  |  | 3,18 |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |  |  |  |  |  | 2,97 |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2,16 |  |  |  |  | 2,30 |  |  |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |  |  | 2,86 |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  | 3,55 |  |  |  |  |  |  | 3,95 |  |  |  |  |  |
| 63,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 2,14 |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  | 3,76 |  |  |  |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  | 2,53 |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  | 3,68 |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  | (1,5) |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 |  |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,65 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 4,53 |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |
| 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 4,38 |  |  |  |  |  | 4,96 |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | 3,45 |  |  |  |  |  | 3,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,29 |  |  |  |  |  | 4,71 |  |  |  |  |  | 5,33 |  |  |  |  |  |  |  | 5,95 |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,59 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 5,70 |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  |  |  | 5,41 |  |  |  |  |  | 6,13 |  |  |  |  |  |  |  | 6,85 |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 4,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,23 |  |  |  |  |  | 5,74 |  |  |  |  |  | 6,50 |  |  |  |  |  |  |  | 7,26 |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 4,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  | 6,07 |  |  |  |  |  | 6,87 |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 5,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,17 |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  | 8,58 |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 5,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,46 |  |  |  |  |  | 7,10 |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 6,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,81 |  |  |  |  |  | 7,48 |  |  |  |  |  | 8,48 |  |  |  |  |  |  |  | 9,47 |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 6,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,40 |  |  |  |  |  | 8,13 |  |  |  |  |  | 9,22 |  |  |  |  |  |  |  | 10,30 |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 6,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,74 |  |  |  |  |  | 8,51 |  |  |  |  |  | 9,65 |  |  |  |  |  |  |  | 10,79 |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 7,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,19 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |  |  |  |  |  | 11,41 |
| 177,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 7,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,67 |  |  |  |  |  | 9,53 |  |  |  |  |  | 10,81 |  |  |  |  |  |  |  | 12.08 |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| 193,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,46 |  |  |  |  |  | 10,39 |  |  |  |  |  | 11,79 |  |  |  |  |  |  |  | 13,18 |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 13,35 |  |  |  |  |  |  |  | 14,93 |
| 244,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  | 6,0 | 7,0 |  |  | 8,0 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |
| 44,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |  |  |  |  |  |  |  | 3,84 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  | 3,87 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  | 4,27 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,01 |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  | 8,0 |  |  | 9,0 |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 4,25 |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 4,22 |  |  |  |  |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  | 4,88 |  |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 63,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  |  | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  |  | 5,59 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  | 4,96 |  |  |  |  |  |  | 5,27 |  |  |  |  |  |  |  | 5,74 |  |  |  |  |  | 6,20 |  |  |  |  | 6,51 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |  |  |  |  |  | 5,51 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,48 |  |  |  |  | 6,81 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |  | 5,75 |  |  |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  |  | 6,26 |  |  |  |  | 7,10 |  |  |  |  |  |  | 7,93 |  |  |  |  |  |  |  | 8,75 |  |  |  |  |  |  | 9,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 83 |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  |  |  | 7,42 |  |  |  |  | 7,79 |  |  |  |  |  |  | 8,71 |  |  |  |  |  |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  |  | 10,51 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  |  |  |  |  |  | 6,77 |  |  |  |  |  |  |  | 7,38 |  |  |  |  |  | 7,98 |  |  |  |  | 8,38 |  |  |  |  |  |  | 9,38 |  |  |  |  |  |  |  | 10,36 |  |  |  |  |  |  | 11,33 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 95 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | 7,24 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 11,10 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 102 |  |  |  |  |  |  |  | 7,32 |  |  |  |  |  |  | 7,80 |  |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |  |  |  | 9,20 |  |  |  |  | 9,67 |  |  |  |  |  |  | 10,82 |  |  |  |  |  |  |  | 11,96 |  |  |  |  |  |  | 13,09 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |  |  |  |  |  |  | 8,27 |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  | 9,76 |  |  |  |  | 10,26 |  |  |  |  |  |  | 11,49 |  |  |  |  |  |  |  | 12,70 |  |  |  |  |  |  | 13,90 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 114 |  |  |  |  |  |  |  | 8,21 |  |  |  |  |  |  | 8,74 |  |  |  |  |  |  |  | 9,54 |  |  |  |  |  | 10,33 |  |  |  |  | 10,85 |  |  |  |  |  |  | 12,15 |  |  |  |  |  |  |  | 13,44 |  |  |  |  |  |  | 14,72 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 127 |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 |  |  |  |  |  |  | 9,77 |  |  |  |  |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  |  | 11,55 |  |  |  |  | 12,13 |  |  |  |  |  |  | 13,59 |  |  |  |  |  |  |  | 15,04 |  |  |  |  |  |  | 16,48 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 133 |  |  |  |  |  |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  |  | 10,24 |  |  |  |  |  |  |  | 11,18 |  |  |  |  |  | 12,11 |  |  |  |  | 12,73 |  |  |  |  |  |  | 14,26 |  |  |  |  |  |  |  | 15,78 |  |  |  |  |  |  | 17,29 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 140 |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  | 11,78 |  |  |  |  |  | 12,76 |  |  |  |  | 13,42 |  |  |  |  |  |  | 15,04 |  |  |  |  |  |  |  | 16,65 |  |  |  |  |  |  | 18,24 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 152 |  |  |  |  |  |  |  | 11,02 |  |  |  |  |  |  | 11,74 |  |  |  |  |  |  |  | 12,82 |  |  |  |  |  | 13,89 |  |  |  |  | 14,60 |  |  |  |  |  |  | 16,37 |  |  |  |  |  |  |  | 18,13 |  |  |  |  |  |  | 19,87 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  | 11,54 |  |  |  |  |  |  | 12,30 |  |  |  |  |  |  |  | 13,42 |  |  |  |  |  | 14,52 |  |  |  |  | 15,29 |  |  |  |  |  |  | 17,15 |  |  |  |  |  |  |  | 18,99 |  |  |  |  |  |  | 20,82 |  |  |  |  | 22,64 |  |  |  | 26,24 |  |  |  | 26,24 |  |  | — |
| 168 |  |  |  |  |  |  |  | 12,21 |  |  |  |  |  |  | 13,01 |  |  |  |  |  |  |  | 14,20 |  |  |  |  |  | 15,39 |  |  |  |  | 16,18 |  |  |  |  |  |  | 18,14 |  |  |  |  |  |  |  | 20,10 |  |  |  |  |  |  | 22,04 |  |  |  |  | 23,97 |  |  |  | 27,79 |  |  |  | 31,57 |  |  | — |
| 177,8 |  |  |  |  |  |  |  | 12,93 |  |  |  |  |  |  | 13,78 |  |  |  |  |  |  |  | 15,04 |  |  |  |  |  | 16,31 |  |  |  |  | 17,14 |  |  |  |  |  |  | 19,23 |  |  |  |  |  |  |  | 21,31 |  |  |  |  |  |  | 23,37 |  |  |  |  | 25,42 |  |  |  | 29,49 |  |  |  | 33,50 |  |  | — |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | 17,36 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 21,58 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  | — |
| 193,7 |  |  |  |  |  |  |  | 14,11 |  |  |  |  |  |  | 15,03 |  |  |  |  |  |  |  | 16,42 |  |  |  |  |  | 17,80 |  |  |  |  | 18,71 |  |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  | 23,27 |  |  |  |  |  |  | 25,53 |  |  |  |  | 27,77 |  |  |  | 32,23 |  |  |  | 36,64 |  |  | — |
| 219 |  |  |  |  |  |  |  | 15,98 |  |  |  |  |  |  | 17,03 |  |  |  |  |  |  |  | 18,60 |  |  |  |  |  | 20,17 |  |  |  |  | 21,21 |  |  |  |  |  |  | 23,80 |  |  |  |  |  |  |  | 26,39 |  |  |  |  |  |  | 28,96 |  |  |  |  | 31,52 |  |  |  | 36,60 |  |  |  | 41,63 |  |  | 46,61 |
| 244,5 |  |  |  |  |  |  |  | 17,87 |  |  |  |  |  |  | 19,04 |  |  |  |  |  |  |  | 20,80 |  |  |  |  |  | 22,56 |  |  |  |  | 23,72 |  |  |  |  |  |  | 26,63 |  |  |  |  |  |  |  | 29,53 |  |  |  |  |  |  | 32,42 |  |  |  |  | 35,42 |  |  |  | 41,00 |  |  |  | 46,66 |  |  | 52,27 |
| 273 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | 23,26 |  |  |  |  |  | 25,23 |  |  |  |  | 26,54 |  |  |  |  |  |  | 29,80 |  |  |  |  |  |  |  | 23,05 |  |  |  |  |  |  | 36,28 |  |  |  |  | 39,51 |  |  |  | 45,92 |  |  |  | 52,28 |  |  | 58,60 |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 9,0 |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,67 |  |  |  |  |  | 35,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,46 |  |  |  |  |  |  | 43,34 |  |  |  |  |  |  | 47,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,90 |  |  |  |  |  | 62,54 |  |  | 70,14 |
| 355,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 34,68 |  |  |  |  |  | 38,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,23 |  |  |  |  |  |  | 47,49 |  |  |  |  |  |  | 51,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,18 |  |  |  |  |  | 68,58 |  |  | 76,93 |
| 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 36,79 |  |  |  |  |  | 41,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,87 |  |  |  |  |  |  | 50,39 |  |  |  |  |  |  | 54,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,87 |  |  |  |  |  | 72,80 |  |  | 81,68 |
| 406,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 39,70 |  |  |  |  |  | 44,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,50 |  |  |  |  |  |  | 54,38 |  |  |  |  |  |  | 59,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,95 |  |  |  |  |  | 78,60 |  |  | 88,20 |
| 426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | 41,63 |  |  |  |  |  | 46,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,91 |  |  |  |  |  |  | 57,04 |  |  |  |  |  |  | 62,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,33 |  |  |  |  |  | 82,47 |  |  | 92,55 |
| (478) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,32 |  |  |  |  |  |  | 64,09 |  |  |  |  |  |  | 69,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,31 |  |  |  |  |  | 92,73 |  |  | 104,10 |
| 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,74 |  |  |  |  |  |  | 71,14 |  |  |  |  |  |  | 77,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,29 |  |  |  |  |  | 102,99 |  |  | 115,64 |
| 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,55 |  |  |  |  |  | 122,72 |  |  | 137,83 |
| 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,09 |  |  |  |  |  | 140,47 |  |  | 157,81 |
| 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,35 |  |  |  |  |  | 160,20 |  |  | 180,00 |
| 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,61 |  |  |  |  |  | 179,93 |  |  | 202,20 |
| 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 199,66 |  |  | 224,39 |
| 1120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | 219,39 |  |  | 246,59 |
| 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  | 268,79 |
| 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 19 | 20 |  |
| 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| 355,6 |  |  |  |  |  |  | 85,23 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| 377 |  |  |  |  |  |  | 90,51 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| 406,4 |  |  |  |  |  |  | 97,76 |  |  |  |  | 107,26 |  |  |  |  |  | 116,72 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| 426 |  |  |  |  |  |  | 102,59 |  |  |  |  | 112,58 |  |  |  |  |  | 122,52 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| (478) |  |  |  |  |  |  | 115,42 |  |  |  |  | 126,69 |  |  |  |  |  | 137,91 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  | 128,24 |  |  |  |  | 140,79 |  |  |  |  |  | 153,30 |  |  |  |  |  | 165,75 |  |  |  |  |  |  | 178,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,82 |  |  |  |  |  |  |  | 215,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,18 |  |  |  |  |  |  | 227,28 |  |  | 239,44 | 251,55 |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  | 152,90 |  |  |  |  | 167,92 |  |  |  |  |  | 182,89 |  |  |  |  |  | 197,81 |  |  |  |  |  |  | 212,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,27 |  |  |  |  |  |  |  | 257,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,34 |  |  |  |  |  |  | 271,67 |  |  | 286,30 | 300,87 |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  | 175,10 |  |  |  |  | 192,33 |  |  |  |  |  | 209,52 |  |  |  |  |  | .226,66 |  |  |  |  |  |  | 243,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,79 |  |  |  |  |  |  |  | 294,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,18 |  |  |  |  |  |  | 311,62 |  |  | 328,47 | 345,26 |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  | 199,76 |  |  |  |  | 219,46 |  |  |  |  |  | 239,12 |  |  |  |  |  | 258,72 |  |  |  |  |  |  | 278,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317,25 |  |  |  |  |  |  |  | 336,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,34 |  |  |  |  |  |  | 356,01 |  |  | 375,32 | 394,58 |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  | 224,42 |  |  |  |  | 246,59 |  |  |  |  |  | 268,71 |  |  |  |  |  | 290,78 |  |  |  |  |  |  | 312,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,70 |  |  |  |  |  |  |  | 378,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 389,50 |  |  |  |  |  |  | 400,40 |  |  | 422,18 | 443,91 |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  | 249,08 |  |  |  |  | 273,72 |  |  |  |  |  | 298,31 |  |  |  |  |  | 322,84 |  |  |  |  |  |  | 347,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,16 |  |  |  |  |  |  |  | 420,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,65 |  |  |  |  |  |  | 444,79 |  |  | 469,04 | 493,23 |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  | 273.74 |  |  |  |  | 300,85 |  |  |  |  |  | 327,90 |  |  |  |  |  | 354,90 |  |  |  |  |  |  | 381,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,62 |  |  |  |  |  |  |  | 462,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,81 |  |  |  |  |  |  | 481,19 |  |  | 515,89 | 542,55 |  |
| 1220 |  |  |  |  |  |  | 298,40 |  |  |  |  | 327,97 |  |  |  |  |  | 357,49 |  |  |  |  |  | 386,96 |  |  |  |  |  |  | 416,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,08 |  |  |  |  |  |  |  | 504,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,97 |  |  |  |  |  |  | 533,58 |  |  | 562,75 | 591,88 |  |
| 1420 |  |  |  |  |  |  | 347,73 |  |  |  |  | 382,23 |  |  |  |  |  | 416,68 |  |  |  |  |  | 451,08 |  |  |  |  |  |  | 485,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,00 |  |  |  |  |  |  |  | 588,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,29 |  |  |  |  |  |  | 622,36 |  |  | 656,46 | 690,52 |  |
| Наружный диаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Теоретическая масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 31 | 32 |  |
| 530 |  |  |  |  |  |  | 263,61 |  |  |  |  | 275,62 |  |  |  |  |  | 287,58 |  |  |  |  |  | 299,49 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 630 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 720 |  |  |  |  |  |  | 362,01 |  |  |  |  | 378,70 |  |  |  |  |  | 395,35 |  |  |  |  |  | 411,95 |  |  |  |  |  |  | 411,95 |  |  |  |  |  |  | 428,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,99 |  |  |  |  |  |  |  | 461,44 |  |  |  |  | 477,84 |  |  |  |  |  |  | 510,49 |  |  | — | — |  |
| 820 |  |  |  |  |  |  | 413,79 |  |  |  |  | 432,96 |  |  |  |  |  | 452,07 |  |  |  |  |  | 471,13 |  |  |  |  |  |  | 490,15 |  |  |  |  |  |  | 509,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,03 |  |  |  |  |  |  |  | 546,89 |  |  |  |  | 565,71 |  |  |  |  |  |  | 584,48 |  |  | — | — |  |
| 920 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 1020 |  |  |  |  |  |  | 517,37 |  |  |  |  | 541,47 |  |  |  |  |  | 565,51 |  |  |  |  |  | 589,51 |  |  |  |  |  |  | 613,45 |  |  |  |  |  |  | 637,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,20 |  |  |  |  |  |  |  | 685,00 |  |  |  |  | 708,75 |  |  |  |  |  |  | 732,45 |  |  | 756,10 | 779,70 |  |
| 1120 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| 1220 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |
| 1420 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — | — |  |

Сварные спиральношовные трубы

| Наружный диаметр, мм | Линейная плотность труб, кг/м, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 7,0 |  | 8,0 |  | 9,0 |  | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 14,0 |
| 159 | 13,62 |  | 15,52 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 219 | - |  | 21,53 |  | 26,79 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 273 | - |  | 26,94 |  | 33,55 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 325 | - |  | 32,15 |  | 40,05 |  | 47,91 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 377 | - |  | 37,35 |  | 46,56 |  | 55,72 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 426 | - |  | 42,25 |  | 52,69 |  | 63,05 |  | 73,41 |  | 83,70 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 480 | - |  | 47,66 |  | 59,45 |  | 71,18 |  | 82,87 |  | 94,51 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 530 | - |  | 52,66 |  | 65,70 |  | 78,69 |  | 91,63 |  | 104,5 |  | 117,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 630 | - |  | - |  | 78,22 |  | 93,71 |  | 109,1 |  | 124,5 |  | 139,9 |  | 155,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 720 | - |  | - |  | 89,48 |  | 107,2 |  | 124,9 |  | 142,6 |  | 160,2 |  | 177,7 |  | 195,2 |  | 212,6 |  | - |  | - |
| 820 | - |  | - |  | 102,0 |  | 122,3 |  | 142,4 |  | 162,6 |  | 182,7 |  | 202,7 |  | 122,7 |  | 242,7 |  | - |  | - |
| 920 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 182,6 |  | 205,2 |  | 227,8 |  | 250,3 |  | 272,7 |  | - |  | - |
| 1020 | - |  | -. |  | - |  | 152,3 |  | 177,5 |  | 202,6 |  | 227,7 |  | 252,8 |  | 277,8 |  | 302,8 |  | - |  | - |
| 1220 | - |  | - |  | - |  | - |  | 212,5 |  | 242,7 |  | 272,8 |  | 302,9 |  | 332,9 |  | 362,9 |  | - |  | - |
| 1420 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 282,7 |  | 317,8 |  | 352,9 |  | 388,0 |  | 422,9 |  | 457,9 |  | 492,7 |
| 1620 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1720 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1820 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2020 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2220 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2520 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Наружный диаметр, мм |  | Линейная плотность труб, кг/м, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |
| 159 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 219 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 273 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 325 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 377 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 426 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 480 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 530 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 630 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 720 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 820 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 920 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1220 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1420 |  | 527,5 |  | 562,3 |  | 597,0 |  | 631,6 |  | 666,3 |  | 700,8 |  | 735,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 1620 |  | 602,6 |  | 642,6 |  | 682,1 |  | 721,8 |  | 761,4 |  | 801,0 |  | 840,5 |  | 880,0 |  | 919,4 |  | - |  | - |  |
| 1720 |  | 640,1 |  | 682,4 |  | 724,6 |  | 766,8 |  | 808,9 |  | 851,0 |  | 893,0 |  | 935,0 |  | 976,9 |  | - |  | - |  |
| 1820 |  | 677,7 |  | 722,5 |  | 767,2 |  | 811,9 |  | 856,5 |  | 901,1 |  | 945,6 |  | 990,1 |  | 1034,5 |  | 1078,8 |  | - |  |
| 2020 |  | 752,8 |  | 802,6 |  | 852,3 |  | 902,0 |  | 951,6 |  | 1001,2 |  | 1050,7 |  | 1100,2 |  | 1149,6 |  | 1199,0 |  | 1248,4 |  |
| 2220 |  | 827,9 |  | 882,6 |  | 973,4 |  | 992,1 |  | 1046,7 |  | 1101,3 |  | 1155,9 |  | 1210,3 |  | 1264,8 |  | 1319,2 |  | 1373,5 |  |
| 2520 |  | 940,5 |  | 1002,8 |  | 1065,1 |  | 1127,2 |  | 1189,4 |  | 1251,5 |  | 1313,5 |  | 1375,5 |  | 1437,5 |  | 1499,4 |  | 1561,2 |  |