Бесшовные горячедеформированные трубы

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 2,6* |  | 2,8 |  | 3 |  | 3,2* | 3,5 |  | 4 |  | 4,5 |  | 5 |  | 5,5 | 6 |  | (6,5) |  | 7 |  | (7,5) |  | 8 |
| 20* | 1,08 | 1,12 |  | 1,19 |  | 1,26 |  | 1,33 | 1,42 |  | 1,58 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 21,3* | 1,16 | 1,20 |  | 1,22 |  | 1,35 |  | 1,43 | 1,54 |  | 1,71 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 22* | 1,20 | 1,24 |  | 1,33 |  | 1,41 |  | 1,48 | 1,60 |  | 1,78 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 25 | 1,39 | 1,44 |  | 1,53 |  | 1,63 |  | 1,72 | 1,86 |  | 2,07 |  | 2,28 |  | 2,47 |  | 2,65 | 2,81 |  | 2,97 |  | 3,11 |  | 3,24 |  | 3,35 |
| 26,9* | 1,50 | 1,56 |  | 1,66 |  | 1,77 |  | 1,87 | 2,02 |  | 2,26 |  | 2,49 |  | 2,70 |  | 2,90 | 3,09 |  | 3,27 |  | 3,43 |  | 3,59 |  | 3,83 |
| 28 | 1,57 | 1,63 |  | 1,74 |  | 1,85 |  | 1,96 | 2,11 |  | 2,37 |  | 2,62 |  | 2,84 |  | 3,05 | 3,26 |  | 3,45 |  | 3,63 |  | 3,79 |  | 3,95 |
| 30* | 1,70 | 1,76 |  | 1,88 |  | 2,00 |  | 2,12 | 2,29 |  | 2,57 |  | 2,83 |  | 3,08 |  | 3,32 | 3,55 |  | 3,77 |  | 3,97 |  | 4,16 |  | 4,34 |
| 31,8* | 1,81 | 1,86 |  | 2,00 |  | 2,13 |  | 2,26 | 2,44 |  | 2,74 |  | 3,03 |  | 3,30 |  | 3,57 | 3,82 |  | 4,05 |  | 4,28 |  | 4,49 |  | 4,69 |
| 32 | 1,82 | 1,88 |  | 2,02 |  | 2,15 |  | 2,27 | 2,46 |  | 2,76 |  | 3,05 |  | 3,33 |  | 3,59 | 3,85 |  | 4,09 |  | 4,32 |  | 4,53 |  | 4,74 |
| 33,7* | 1,92 | 1,99 |  | 2,13 |  | 2,27 |  | 2,41 | 2,61 |  | 2,93 |  | 3,24 |  | 3,54 |  | 3,82 | 4,10 |  | 4,36 |  | 4,61 |  | 4,84 |  | 5,07 |
| 35* | 2,00 | 2,08 |  | 2,22 |  | 2,37 |  | 2,51 | 2,72 |  | 3,06 |  | 3,39 |  | 3,70 |  | 4,00 | 4,29 |  | 4,57 |  | 4,83 |  | 5,09 |  | 5,33 |
| 38 | 2,19 | 2,27 |  | 2,43 |  | 2,59 |  | 2,75 | 2,98 |  | 3,35 |  | 3,72 |  | 4,07 |  | 4,41 | 4,74 |  | 5,05 |  | 5,35 |  | 5,64 |  | 5,92 |
| 40* | 2,31 | 2,40 |  | 2,57 |  | 2,74 |  | 2,90 | 3,15 |  | 3,55 |  | 3,94 |  | 4,32 |  | 4,68 | 5,03 |  | 5,37 |  | 5,70 |  | 6,01 |  | 6,31 |
| 42 | 2,44 | 2,53 |  | 2,71 |  | 2,89 |  | 3,06 | 3,32 |  | 3,75 |  | 4,16 |  | 4,56 |  | 4,95 | 5,33 |  | 5,69 |  | 6,04 |  | 6,38 |  | 6,71 |
| 42,4* | 2,46 | 2,55 |  | 2,73 |  | 2,91 |  | 3,09 | 3,36 |  | 3,79 |  | 4,20 |  | 4,61 |  | 5,00 | 5,38 |  | 5,75 |  | 6,11 |  | 6,45 |  | 6,79 |
| 44,5* | 2,59 | 2,69 |  | 2,88 |  | 3,07 |  | 3,26 | 3,54 |  | 4,00 |  | 4,44 |  | 4,87 |  | 5,29 | 5,70 |  | 6,09 |  | 6,47 |  | 6,84 |  | 7,20 |
| 45 | 2,62 | 2,72 |  | 2,91 |  | 3,11 |  | 3,30 | 3,58 |  | 4,04 |  | 4,49 |  | 4,93 |  | 5,36 | 5,77 |  | 6,17 |  | 6,56 |  | 6,94 |  | 7,30 |
| 48,3* | 2,82 | 2,93 |  | 3,14 |  | 3,35 |  | 3,56 | 3,87 |  | 4,37 |  | 4,86 |  | 5,34 |  | 5,80 | 6,26 |  | 6,70 |  | 7,13 |  | 7,54 |  | 7,95 |
| 50 | 2,93 | 3,04 |  | 3,26 |  | 3,48 |  | 3,69 | 4,01 |  | 4,54 |  | 5,05 |  | 5,55 |  | 6,04 | 6,51 |  | 6,97 |  | 7,42 |  | 7,86 |  | 8,29 |
| 51* | - | - |  | - |  | 3,55 |  | 3,77 | 4,10 |  | 4,64 |  | 5,16 |  | 5,67 |  | 6,17 | 6,66 |  | 7,13 |  | 7,60 |  | 8,04 |  | 8,48 |
| 54 | - | - |  | - |  | 3,77 |  | 4,01 | 4,36 |  | 4,93 |  | 5,49 |  | 6,04 |  | 6,58 | 7,10 |  | 7,61 |  | 8,11 |  | 8,60 |  | 9,08 |
| 57 | - | - |  | - |  | 4,00 |  | 4,25 | 4,62 |  | 5,23 |  | 5,83 |  | 6,41 |  | 6,99 | 7,55 |  | 8,10 |  | 8,63 |  | 9,16 |  | 9,67 |
| 60* | - | - |  | - |  | 4,22 |  | 4,48 | 4,88 |  | 5,52 |  | 6,16 |  | 6,78 |  | 7,39 | 7,99 |  | 8,58 |  | 9,15 |  | 9,71 |  | 10,26 |
| 60,3* | - | - |  | - |  | 4,24 |  | 4,50 | 4,90 |  | 5,55 |  | 6,19 |  | 6,82 |  | 7,43 | 8,03 |  | 8,62 |  | 9,20 |  | 9,76 |  | 10,32 |
| 63,5 | - | - |  | - |  | 4,48 |  | 4,76 | 5,18 |  | 5,87 |  | 6,55 |  | 7,21 |  | 7,87 | 8,51 |  | 9,14 |  | 9,75 |  | 10,36 |  | 10,95 |
| 68 | - | - |  | - |  | 4,81 |  | 5,11 | 5,57 |  | 6,31 |  | 7,05 |  | 7,77 |  | 8,48 | 9,17 |  | 9,86 |  | 10,53 |  | 11,19 |  | 11,84 |
| 70 | - | - |  | - |  | 4,96 |  | 5,27 | 5,74 |  | 6,51 |  | 7,27 |  | 8,02 |  | 8,75 | 9,47 |  | 10,18 |  | 10,88 |  | 11,56 |  | 12,23 |
| 73 | - | - |  | - |  | 5,18 |  | 5,51 | 6,00 |  | 6,81 |  | 7,60 |  | 8,39 |  | 9,16 | 9,91 |  | 10,66 |  | 11,39 |  | 12,12 |  | 12,82 |
| 76 | - | - |  | - |  | 5,40 |  | 5,74 | 6,26 |  | 7,10 |  | 7,94 |  | 8,76 |  | 9,56 | 10,36 |  | 11,14 |  | 11,91 |  | 12,67 |  | 13,42 |
| 82,5* | - | - |  | - |  | - |  | - | 6,82 |  | 7,74 |  | 8,66 |  | 9,56 |  | 10,44 | 11,32 |  | 12,18 |  | 13,03 |  | 13,87 |  | 14,70 |
| 83 | - | - |  | - |  | - |  | - | 6,86 |  | 7,79 |  | 8,71 |  | 9,62 |  | 10,51 | 11,39 |  | 12,26 |  | 13,12 |  | 13,96 |  | 14,80 |
| 89 | - | - |  | - |  | - |  | - | 7,38 |  | 8,39 |  | 9,38 |  | 10,36 |  | 11,33 | 12,28 |  | 13,23 |  | 14,16 |  | 15,07 |  | 15,98 |
| 95 | - | - |  | - |  | - |  | - | 7,90 |  | 8,98 |  | 10,04 |  | 11,10 |  | 12,14 | 13,17 |  | 14,19 |  | 15,19 |  | 16,18 |  | 17,16 |
| 102 | - | - |  | - |  | - |  | - | 8,50 |  | 9,67 |  | 10,82 |  | 11,96 |  | 13,09 | 14,21 |  | 15,31 |  | 16,40 |  | 17,48 |  | 18,55 |
| 104* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 9,86 |  | 11,04 |  | 12,21 |  | 13,36 | 14,50 |  | 15,63 |  | 16,74 |  | 17,85 |  | 18,94 |
| 108 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 10,26 |  | 11,49 |  | 12,70 |  | 13,90 | 15,09 |  | 16,27 |  | 17,44 |  | 18,59 |  | 19,73 |
| 114 | - | - |  | - |  | - . |  | - | - |  | 10,85 |  | 12,15 |  | 13,44 |  | 14,72 | 15,98 |  | 17,23 |  | 18,47 |  | 19,70. |  | 20,91 |
| 121 | - | - |  | - |  | - |  | - . | - |  | 11,54 |  | 12,93 |  | 14,30 |  | 15,67 | 17,02 |  | 18,35 |  | 19,68 |  | 20,99. |  | 22,29 |
| 127 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 12,13 |  | 13,60 |  | 15,04 |  | 16,48 | 17,90 |  | 19,32 |  | 20,72 |  | 22,10 |  | 23,48 |
| 133 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 12,73 |  | 14,26 |  | 15,78 |  | 17,29 | 18,79 |  | 20,28 |  | 21,75 |  | 23,21 |  | 24,66 |
| 140 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 15,04 |  | 16,65 |  | 18,24 | 19,83 |  | 21,40 |  | 22,96 |  | 24,51 |  | 26,04 |
| 146 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 15,70 |  | 17,39 |  | 19,06 | 20,72 |  | 22,36 |  | 24,00 |  | 25,62 |  | 27,23 |
| 152 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 16,37 |  | 18,13 |  | 19,87 | 21,60 |  | 23,32 |  | 25,03 |  | 26,73 |  | 28,41 |
| 159 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 17,15 |  | 18,99 |  | 20,82 | 22,64 |  | 24,45 |  | 26,24 |  | 28,02 |  | 29,79 |
| 165* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 19,73 |  | 21,63 | 23,53 |  | 25,41 |  | 27,28 |  | 29,13 |  | 30,97 |
| 168 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 20,10 |  | 22,04 | 23,97 |  | 25,89 |  | 27,79 |  | 29,69 |  | 31,57 |
| 178* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 21,33 |  | 23,40 | 25,45 |  | 27,49 |  | 29,52 |  | 31,53 |  | 33,54 |
| 180 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 21,58 |  | 23,67 | 25,75 |  | 27,81 |  | 29,87 |  | 31,91 |  | 33,93 |
| 194 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 23,31 |  | 25,57 | 27,82 |  | 30,06 |  | 32,28 |  | 34,50 |  | 36,70 |
| 203 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 29,15 |  | 31,50 |  | 33,84 |  | 36,16 |  | 38,47 |
| 219 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 31.52 |  | 34.06 |  | 36,60 |  | 39,12 |  | 41,63 |
| 245 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 38,23 |  | 41,09 |  | 43,93 |  | 46,76 |
| 273 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 42,92 |  | 45,92 |  | 49,11 |  | 52,28 |
| 299 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 53,92 |  | 57,41 |
| 324* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | -. |  | 58,54 |  | 62,34 |
| 325 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | 58,73 |  | 62,54 |
| 351 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 67,67 |
| 356* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 68,66 |
| 377 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 402 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 406* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 426 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 450 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 457* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| (465) | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 480 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 500 | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 508* | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 530 | . - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| (550) | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8,5) |  | 9 |  | (9,5) |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | (13) |  | 14 |  |  | (15) |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 20* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 21,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 22* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 25 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | -. |  | - |  | - |  | - |  |
| 26,9* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 28 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 30* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 31,8* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 32 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 33,7* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 35 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 38 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 40* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 42 | 7,02 |  | 7,32 |  | 7,61 |  | 7,89 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 42,4* | 7,10 |  | 7,41 |  | 7,71 |  | 7,99 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 44,5* | 7,54 |  | 7,88 |  | 8,20 |  | 8,51 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 45 | 7,65 |  | 7,99 |  | 8,32 |  | 8,63 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 48,3* | 8,34 |  | 8,72 |  | 9,09 |  | 9,44 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 50 | 8,70 |  | 9,11 |  | 9,49 |  | 9,87 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 51* | 8,91 |  | 9,32 |  | 9,72 |  | 10,11 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 54 | 9,54 |  | 9,99 |  | 10,43 |  | 10,85 |  |  | 11,67 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 57 | 10,17 |  | 10,65 |  | 11,13 |  | 11,59 |  |  | 12,48 |  | 13,32 |  | 14,11 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 60 | 10,80 |  | 11,32 |  | 11,83 |  | 12,33 |  |  | 13,29 |  | 14,21 |  | 15,07 |  | 15,88 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 60,3* | 10,86 |  | 11,38 |  | 11,90 |  | 12,40 |  |  | 13,37 |  | 14,29 |  | 15,16 |  | 15,98 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 63,5 | 11,53 |  | 12,10 |  | 12,65 |  | 13,19 |  |  | 14,24 |  | 15,24 |  | 16,19 |  | 17,09 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 68 | 12,47 |  | 13,10 |  | 13,71 |  | 14,30 |  |  | 15,46 |  | 16,57 |  | 17,63 |  | 18,64 |  |  | 19,61 |  | 20,52 |  | - |  | ~ |  |
| 70 | 12,89 |  | 13,54 |  | 14,17 |  | 14,80 |  |  | 16,01 |  | 17,16 |  | 18,27 |  | 19,33 |  |  | 20,35 |  | 21,31 |  | - |  | - |  |
| 73 | 13,52 |  | 14,21 |  | 14,88 |  | 15,54 |  |  | 16,82 |  | 18,05 |  | 19,24 |  | 20,37 |  |  | 21,46 |  | 22,49 |  | 23,48 |  | 24,42 |  |
| 76 | 14,15 |  | 14,87 |  | 15,58 |  | 16,28 |  |  | 17,63 |  | 18,94 |  | 20,20 |  | 21,41 |  |  | 22,57 |  | 23,68 |  | 24,74 |  | 25,75 |  |
| 82,5* | 15,51 |  | 16,31 |  | 17,10 |  | 17,88 |  |  | 19,40 |  | 20,86 |  | 22,28 |  | 23,65 |  |  | 24,97 |  | 26,24 |  | 27,46 |  | 28,63 |  |
| 83 | 15,62 |  | 16,43 |  | 17,22 |  | 18,00 |  |  | 19,53 |  | 21,01 |  | 22,44 |  | 23,82 |  |  | 25,16 |  | 26,44 |  | 27,67 |  | 28,85 |  |
| 89 | 16,88 |  | 17,76 |  | 18,63 |  | 19,48 |  |  | 21,16 |  | 22,70 |  | 24,37 |  | 25,90 |  |  | 27,37 |  | 28,81 |  | 30,19 |  | 31,52 |  |
| 95 | 18,13 |  | 19,09 |  | 20,03 |  | 20,96 |  |  | 22,79 |  | 24,56 |  | 26,29 |  | 27,97 |  |  | 29,59 |  | 31,17 |  | 32,70 |  | 34,18 |  |
| 102 | 19,60 |  | 20,64 |  | 21,67 |  | 22,69 |  |  | 24,69 |  | 26,63 |  | 28,53 |  | 30,38 |  |  | 32,18 |  | 33,93 |  | 35,64 |  | 37,29 |  |
| 104* | 20,02 |  | 21,09 |  | 22,14 |  | 23,18 |  |  | 25,23 |  | 27,23 |  | 29,17 |  | 31,07 |  |  | 32,92 |  | 34,72 |  | 36,47 |  | 38,18 |  |
| 108 | 20,86 |  | 21,97 |  | 23,08 |  | 24,17 |  |  | 26,31 |  | 28,41 |  | 30,46 |  | 32,46 |  |  | 34,40 |  | 36,30 |  | 38,15 |  | 39,95 |  |
| 114 | 22,12 |  | 23,31 |  | 24,48 |  | 25,65 |  |  | 27,94 |  | 30,19 |  | 32,38 |  | 34,53 |  |  | 36,62 |  | 38,67 |  | 40,67 |  | 42,62 |  |
| 121 | 23,58 |  | 24,86 |  | 26,12 |  | 27,37 |  |  | 29,84 |  | 32,26 |  | 34,62 |  | 36,94 |  |  | 39,21 |  | 41,63 |  | 43,60 |  | 45,72 |  |
| 127 | 24,84 |  | 26,19 |  | 27,53 |  | 28,85 |  |  | 31,47 |  | 34,03 |  | 36,55 |  | 39,01 |  |  | 41,43 |  | 43,80 |  | 46,12 |  | 48,39 |  |
| 133 | 26,10 |  | 27,52 |  | 28,93 |  | 30,33 |  |  | 33,10 |  | 35,81 |  | 38,47 |  | 41,09 |  |  | 43,65 |  | 46,17 |  | 48,63 |  | 51,05 |  |
| 140 | 27,57 |  | 29,08 |  | 30,57 |  | 32,06 |  |  | 35,00 |  | 37,88 |  | 40,72 |  | 43,50 |  |  | 46,24 |  | 48,93 |  | 51,57 |  | 54,16 |  |
| 146 | 28,82 |  | 30,41 |  | 31,98 |  | 33,54 |  |  | 36,62 |  | 39,66 |  | 42,64 |  | 45,57 |  |  | 48,46 |  | 51,30 |  | 54,08 |  | 56,82 |  |
| 152 | 30,08 |  | 31,74 |  | 33,39 |  | 35,02 |  |  | 38,25 |  | 41,43 |  | 44,56 |  | 47,65 |  |  | 50,68 |  | 53,66 |  | 56,60 |  | 59,48 |  |
| 159 | 31,55 |  | 33,29 |  | 35,03 |  | 36,75 |  |  | 40,15 |  | 43,50 |  | 46,81 |  | 50,06 |  |  | 53,27 |  | 56,43 |  | 59,53 |  | 62,59 |  |
| 165* | 32,80 |  | 34,62 |  | 36,43 |  | 38,22 |  |  | 41,78 |  | 45,29 |  | 48,73 |  | 52,19 |  |  | 55,49 |  | 58,79 |  | 62,04 |  | 65,25 |  |
| 168 | 33,44 |  | 35,29 |  | 37,13 |  | 38,97 |  |  | 42,59 |  | 46,17 |  | 49,69 |  | 53,17 |  |  | 56,60 |  | 59,98 |  | 63,31 |  | 66,59 |  |
| 178* | 35,53 |  | 37,51 |  | 39,47 |  | 41,43 |  |  | 45,30 |  | 49,13 |  | 52,90 |  | 56,62 |  |  | 60,30 |  | 63,92 |  | 67,49 |  | 71,02 |  |
| 180 | 35,95 |  | 37,95 |  | 39,95 |  | 41,93 |  |  | 45,85 |  | 49,72 |  | 53,54 |  | 57,31 |  |  | 61,04 |  | 64,71 |  | 68,34 |  | 71,91 |  |
| 194 | 38,89 |  | 41,06 |  | 43,23 |  | 45,38 |  |  | 49,64 |  | 53,86 |  | 58,03 |  | 62,15 |  |  | 66,22 |  | 70,24 |  | 74,21 |  | 78,13 |  |
| 203 | 40,77 |  | 43,06 |  | 45,33 |  | 47,60 |  |  | 52,09 |  | 56,52 |  | 60,91 |  | 65,25 |  |  | 69,55 |  | 73,79 |  | 77,98 |  | 82,12 |  |
| 219 | 44,13 |  | 46,61 |  | 49,08 |  | 51,54 |  |  | 56,43 |  | 61,26 |  | 66,04 |  | 70,78 |  |  | 75,46 |  | 80,10 |  | 84,69 |  | 89,23 |  |
| 245 | 49,58 |  | 52,38 |  | 55,17 |  | 57,95 |  |  | 63,48 |  | 68,95 |  | 74,38 |  | 79,76 |  |  | 85,08 |  | 90,36 |  | 95,59 |  | 100,77 |  |
| 273 | 55,45 |  | 58,60 |  | 61,73 |  | 64,86 |  |  | 71,07 |  | 77,24 |  | 83,36 |  | 89,42 |  |  | 95,44 |  | 101,41 |  | 107,33 |  | 113,20 |  |
| 299 | 60,90 |  | 64,37 |  | 67,83 |  | 71,27 |  |  | 78,13 |  | 84,93 |  | 91,69 |  | 98,40 |  |  | 105,06 |  | 111,67 |  | 118,23 |  | 124,74 |  |
| 324* | 66,13 |  | 69,91 |  | 73,68 |  | 77,44 |  |  | 84,91 |  | 92,33 |  | 99,71 |  | 107,03 |  |  | 114,31 |  | 121,53 |  | 128,70 |  | 135,83 |  |
| 325 | 66,35 |  | 70,14 |  | 73,92 |  | 77,68 |  |  | 85,18 |  | 92,63 |  | 100,03 |  | 107,38 |  |  | 114,68 |  | 121,93 |  | 129,13 |  | 136,28 |  |
| 351 | 71,80 |  | 75,91 |  | 80,01 |  | 84,10 |  |  | 92,23 |  | 100,32 |  | 108,36 |  | 116,35 |  |  | 124,29 |  | 132,19 |  | 140,03 |  | 147,82 |  |
| 356* | - |  | 77,02 |  | 81,17 |  | 85,33 |  |  | 93,59 |  | 101,80 |  | 109,97 |  | 118,08 |  |  | 126,14 |  | 134,16 |  | 142,11 |  | 150,04 |  |
| 377 | - |  | 81,68 |  | 86,10 |  | 90,51 |  |  | 99,29 |  | 108,02 |  | 116,70 |  | 125,33 |  |  | 133,91 |  | 142,45 |  | 150,93 |  | 159,36 |  |
| 402 | - |  | 87,23 |  | 91,96 |  | 96,67 |  |  | 106,07 |  | 115,42 |  | 124,71 |  | 133,96 |  |  | 143,16 |  | 152,31 |  | 161,41 |  | 170,46 |  |
| 406* | - |  | 88,11 |  | 92,89 |  | 97,66 |  |  | 107,15 |  | 116,60 |  | 126,00 |  | 135,34 |  |  | 144,64 |  | 153,89 |  | 163,08 |  | 172,24 |  |
| 426 | - |  | 92,56 |  | 97,58 |  | 102,59 |  |  | 112,58 |  | 122,52 |  | 132,41 |  | 142,25 |  |  | 152,04 |  | 161,78 |  | 171,47 |  | 181,11 |  |
| 450 | - |  | 97,88 |  | 103,20 |  | 108,51 |  |  | 119,09 |  | 129,62 |  | 140,10 |  | 150,53 |  |  | 160,92 |  | 171,25 |  | 181,53 |  | 191,77 |  |
| 457* | - |  | 99,43 |  | 104,83 |  | 110,24 |  |  | 120,99 |  | 131,69 |  | 142,35 |  | 152,94 |  |  | 163,51 |  | 174,00 |  | 184,46 |  | 194,86 |  |
| (465) | - |  | 101,21 |  | 106,72 |  | 112,72 |  |  | 123,16 |  | 134,06 |  | 144,91 |  | 155,71 |  |  | 166,46 |  | - |  | - |  | - |  |
| 480 | - |  | 104,54 |  | 110,23 |  | 115,91 |  |  | 127,23 |  | 138,50 |  | 149,72 |  | 160,89 |  |  | 172,01 |  | - |  | - |  | - |  |
| 500 | - |  | 108,98 |  | 114,92 |  | 120,84 |  |  | 132,65 |  | 144,42 |  | 156,13 |  | 167,80 |  |  | 179,41 |  | - |  | - |  | - |  |
| 508* | - |  | 110,75 |  | 116,78 |  | 122,81 |  |  | 134,82 |  | 146,77 |  | 158,69 |  | 170,55 |  |  | 182,36 |  | 194,12 |  | 205,84 |  | 217,50 |  |
| 530 | - |  | 115,64 |  | 121,95 |  | 128,24 |  |  | 140,79 |  | 153,30 |  | 165,75 |  | 178,16 |  |  | 190,51 |  | - |  | - |  | - |  |
| (550) | - |  | 120,08 |  | 126,63 |  | 133,17 |  |  | 146,22 |  | 159,22 |  | 172,16 |  | 185,06 |  |  | 197,91 |  | - |  | - |  | - |  |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (19) |  | 20 |  | 22 |  | (24) |  |  | 25 |  | (26) |  | 28 |  | 30 |  |  | 32 |  | (34) |  | (35) |  | 36 |  |
| 20* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 21,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 22* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 25 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 26,9* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 28 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 30* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 31,8* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 32 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 33,7* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 35* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 38 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 40* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 42 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 42,4* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 44,5* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | -. |  | - |  | - |  | - |  |
| 45 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 48,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 50 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 51* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 54 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 57 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | ~ |  | - |  | - |  | - |  |
| 60 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | -- |  | - |  | - |  | - |  |
| 60,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 63,5 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | . - |  | - |  | - |  |
| 68 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 70 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 73 | 25,30 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 76 | 26,71 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 82,5* | 29,75 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 83 | 29,99 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 89 | 32,80 |  | 34,03 |  | 36,35 |  | 38,47 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 95 | 35,61 |  | 36,99 |  | 39,61 |  | 42,02 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 102 | 38,89 |  | 40,45 |  | 43,40 |  | 46,17 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 104* | 39,82 |  | 41,43 |  | 44,49 |  | 47,35 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 108 | 41,70 |  | 43,40 |  | 46,66 |  | 49,72 |  |  | 51,17 |  | 52,58 |  | 55,24 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | .- |  |
| 114 | 44,51 |  | 46,36 |  | 49,92 |  | 53,27 |  |  | 54,87 |  | 56,43 |  | 59,39 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 121 | 47,79 |  | 49,82 |  | 53,71 |  | 57,41 |  |  | 59,19 |  | 60,91 |  | 64,22 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 127 | 50,61 |  | 52,78 |  | 56,97 |  | 60,96 |  |  | 62,89 |  | 64,76 |  | 68,36 |  | 71,77 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 133 | 53,42 |  | 55,74 |  | 60,22 |  | 64,51 |  |  | 66,58 |  | 68,61 |  | 72,51 |  | 76,20 |  |  | 79,71 |  | - |  | - |  | - |  |
| 140 | 56,70 |  | 59,19 |  | 64,02 |  | 68,66 |  |  | 70,90 |  | 73,10 |  | 77,34 |  | 81,38 |  |  | 85,23 |  | .88,88 |  | 90,63 |  | 92,33 |  |
| 146 | 59,51 |  | 62,15 |  | 67,28 |  | 72,21 |  |  | 74,60 |  | 76,94 |  | 81,48 |  | 85,82 |  |  | 89,97 |  | 93,91 |  | 95,81 |  | 97,66 |  |
| 152 | 62,32 |  | 65,11 |  | 71,53 |  | 75,76 |  |  | 78,30 |  | 80,79 |  | 85,63 |  | 90,26 |  |  | 94,70 |  | 98,94 |  | 100,99 |  | 102,99 |  |
| 159 | 65,60 |  | 68,56 |  | 74,33 |  | 79,90 |  |  | 82,62 |  | 85,28 |  | 90,46 |  | 95,44 |  |  | 100,22 |  | 104,81 |  | 107,03 |  | 109,20 |  |
| 165* | 68,41 |  | 71,52 |  | 77,58 |  | 83,45 |  |  | 86,31 |  | 89,12 |  | 94,60 |  | 99,88 |  |  | 104,95 |  | 109,83 |  | 112,20 |  | 114,52 |  |
| 168 | 69,82 |  | 73,00 |  | 79,21 |  | 85,23 |  |  | 88,16 |  | 91,05 |  | 96,67 |  | 102,10 |  |  | 107,33 |  | 112,36 |  | 114,80 |  | 117,19 |  |
| 178* | 74,50 |  | 77,93 |  | 84,64 |  | 91,14 |  |  | 94,33 |  | 97,46 |  | 103,58 |  | 109,50 |  |  | 115,21 |  | 120,73 |  | 123,42 |  | 126,06 |  |
| 180 | 75,44 |  | 78,92 |  | 85,72 |  | 92,33 |  |  | 95,56 |  | 98,75 |  | 104,96 |  | 110,98 |  |  | 116,80 |  | 122,42 |  | 125,16 |  | 127,85 |  |
| 194 | 82,00 |  | 85,82 |  | 93,32 |  | 100,62 |  |  | 104,20 |  | 107,72 |  | 114,63 |  | 121,34 |  |  | 127,85 |  | 134,16 |  | 137,24 |  | 140,28 |  |
| 203 | 86,22 |  | 90,26 |  | 98,20 |  | 105,95 |  |  | 109,74 |  | 113,49 |  | 120,84 |  | 127,99 |  |  | 134,95 |  | 141,71 |  | 145,01 |  | 148,27 |  |
| 219 | 93,71 |  | 98,15 |  | 106,88 |  | 115,42 |  |  | 119,61 |  | 123,75 |  | 131,89 |  | 139,83 |  |  | 147,57 |  | 155,12 |  | 158,82 |  | 162,47 |  |
| 245 | 105,90 |  | 110,98 |  | 120,99 |  | 130,80 |  |  | 135,64 |  | 140,42 |  | 149,84 |  | 159,07 |  |  | 168,09 |  | 176,92 |  | 181,26 |  | 185,55 |  |
| 273 | 119,02 |  | 124,79 |  | 136,18 |  | 147,38 |  |  | 152,90 |  | 158,38 |  | 169,18 |  | 179,78 |  |  | 190,19 |  | 200,40 |  | 205,43 |  | 210,41 |  |
| 299 | 131,20 |  | 137,61 |  | 150,29 |  | 162,77 |  |  | 168,93 |  | 175,05 |  | 187,13 |  | 199,02 |  |  | 210,71 |  | 222,20 |  | 227,87 |  | 233,50 |  |
| 324* | 142,90 |  | 149,94 |  | 163,85 |  | 177,55 |  |  | 184,34 |  | 191,06 |  | 204,39 |  | 217,51 |  |  | 230,42 |  | 243,15 |  | 249,44 |  | 255,67 |  |
| 325 | 143,38 |  | 150,44 |  | 164,39 |  | 178,16 |  |  | 184,96 |  | 191,72 |  | 205,09 |  | 218,25 |  |  | 231,23 |  | 244,00 |  | 250,31 |  | 256,58 |  |
| 351 | 155,57 |  | 163,26 |  | 178,50 |  | 193,54 |  |  | 200,99 |  | 208,39 |  | 223,04 |  | 237,49 |  |  | 251,74 |  | 265,80 |  | 272,76 |  | 279,66 |  |
| 356* | 157,90 |  | 165,72 |  | 181,21 |  | 196,49 |  |  | 204,07 |  | 211,58 |  | 226,49 |  | 241,19 |  |  | 255,67 |  | 269,98 |  | 277,05 |  | 284,08 |  |
| 377 | 167,75 |  | 176,08 |  | 192,61 |  | 208,93 |  |  | 217,02 |  | 225,06 |  | 240,99 |  | 256,73 |  |  | 272,26 |  | 287,60 |  | 295,20 |  | 302,74 |  |
| 402 | 179,46 |  | 188,41 |  | 206,17 |  | 223,73 |  |  | 232,43 |  | 241,09 |  | 258,26 |  | 275,22 |  |  | 291,99 |  | 308,56 |  | 316,78 |  | 324,94 |  |
| 406* | 181,32 |  | 190,39 |  | 208,34 |  | 226,08 |  |  | 234,90 |  | 243,64 |  | 261,02 |  | 278,18 |  |  | 295,13 |  | 311,90 |  | 320,21 |  | 328,47 |  |
| 426 | 190,71 |  | 200,25 |  | 219,19 |  | 237,93 |  |  | 247,23 |  | 256,48 |  | 274,83 |  | 292,98 |  |  | 310,93 |  | 328,69 |  | 337,49 |  | 346,25 |  |
| 450 | 201,95 |  | 212,09 |  | 232,21 |  | 252,14 |  |  | 262,03 |  | 271,87 |  | 291,40 |  | 310,74 |  |  | 329,87 |  | 348,81 |  | 358,21 |  | 367,56 |  |
| 457* | - |  | 215,54 |  | 236,01 |  | 256,27 |  |  | 266,34 |  | 276,34 |  | 296,23 |  | 315,91 |  |  | 335,38 |  | 354,66 |  | 364,23 |  | 373,75 |  |
| (465) | - |  | 219,49 |  | 240,35 |  | 261,02 |  |  | 271,28 |  | 281,49 |  | 301,76 |  | 321,83 |  |  | 341,71 |  | 361,39 |  | 371,16 |  | 380,87 |  |
| 480 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 280,52 |  | 291,10 |  | 312,12 |  | 332,93 |  |  | 353,55 |  | 373,97 |  | 384,10 |  | 394,19 |  |
| 500 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 292,86 |  | 303,93 |  | 325,93 |  | 347,73 |  |  | 369,33 |  | 390,74 |  | 401,37 |  | 411,95 |  |
| 508* | - |  | 240,68 |  | 263,66 |  | 286,45 |  |  | 297,77 |  | 309,04 |  | 331,43 |  | 353,62 |  |  | 375,62 |  | 397,42 |  | 408,25 |  | 419,02 |  |
| 530 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 311,35 |  | 323,16 |  | 346,64 |  | 369,92 |  |  | 393,00 |  | 415,89 |  | 427,26 |  | 438,58 |  |
| (550). | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 323,68 |  | 335,99 |  | 360,45 |  | 384,72 |  |  | 408,79 |  | 432,66 |  | 444,52 |  | 456,34 |  |
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (38) |  | 40 |  | (42) |  | 45 |  |  | (48) |  | 50 |  | 56 |  | 60 |  |  | 63 |  | (65) |  | 70 |  | 75 |  |
| 20* |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 21,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 22* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 25 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 26,9* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 28 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 30* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 31,8* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 33,7* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 35* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 38 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 40* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 42 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 42,4* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 44,5* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 45 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 48,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 50 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 51* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 54 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 57 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 60 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 60,3* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 63,5 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 68 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 70 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 73 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 76 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 82,5* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 83 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| S9 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 95 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 102 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 104* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 108 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 114 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 121 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 127 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 133 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 140 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 146 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 152 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 159 | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 165* | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 168 | 121,83 |  | 126,27 |  | 130,51 |  | 136,50 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - . |  | - |  |
| 178* | 131,19 |  | 136,12 |  | 140,86 |  | 147,59 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 180 | 133,07 |  | 138,10 |  | 142,94 |  | 149,82 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 194 | 146,19 |  | 151,92 |  | 157,44 |  | 165,36 |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 203 | 154,63 |  | 160,79 |  | 166,76 |  | 175,34 |  |  | 183,48 |  | 188,66 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.19 | 169,62 |  | 176,58 |  | 183,33 |  | 193,10 |  |  | 202,42 |  | 208,39 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 245 | 193,99 |  | 202,22 |  | 210,26 |  | 221,95 |  |  | 233,20 |  | 240,45 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 273 | 220,23 |  | 229,85 |  | 239,27 |  | 253,03 |  |  | 266,34 |  | 274,98 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 299 | 244,59 |  | 255,49 |  | 266,20 |  | 281,88 |  |  | 297,12 |  | 307,04 |  | 335,59 |  | 353,65 |  |  | 366,67 |  | 375,10 |  | 395,32 |  | 414,31 |  |
| 324* | 268,00 |  | 280,14 |  | 292,07 |  | 309,61 |  |  | 326,69 |  | 337,84 |  | 370,10 |  | 390,61 |  |  | 405,48 |  | 415,15 |  | 438,45 |  | 460,52 |  |
| 325 | 268,96 |  | 281,14 |  | 293,13 |  | 310,74 |  |  | 327,90 |  | 339,10 |  | 371,50 |  | 392,12 |  |  | 407,06 |  | 416,78 |  | 440,21 |  | 462,40 |  |
| 351 | 293,32 |  | 306,79 |  | 320,06 |  | 338,59 |  |  | 358,68 |  | 371,16 |  | 407,41 |  | 430,59 |  |  | 447,46 |  | 458,46 |  | 485,09 |  | 510,49 |  |
| 356* | 297,99 |  | 311,70 |  | 325,22 |  | 345,12 |  |  | 364,57 |  | 377,30 |  | 414,29 |  | 437,96 |  |  | 455,20 |  | 466,44 |  | 493,69 |  | 519,71 |  |
| 377 | 317,69 |  | 332,44 |  | 346,99 |  | 368,44 |  |  | 389,45 |  | 403,22 |  | 442,32 |  | 469,06 |  |  | 487,85 |  | 500,14 |  | 529,98 |  | 558,58 |  |
| 402 | 341,12 |  | 357,10 |  | 372,88 |  | 396,19 |  |  | 419,05 |  | 434,04 |  | 477,84 |  | 506,05 |  |  | 526,70 |  | 540,21 |  | 573,13 |  | 604,82 |  |
| 406* | 344,84 |  | 361,02 |  | 377,00 |  | 400,60 |  |  | 423,76 |  | 438,95 |  | 483,34 |  | 511,94 |  |  | 532,88 |  | 546,59 |  | 580,00 |  | 612,18 |  |
| 426 | 363,61 |  | 380,77 |  | 397,74 |  | 422,82 |  |  | 447,46 |  | 463,64 |  | 510,99 |  | 541,57 |  |  | 563,96 |  | 578,68 |  | 614,56 |  | 649,21 |  |
| 450 | 386,10 |  | 404,45 |  | 422,60 |  | 449,46 |  |  | 475,87 |  | 493,23 |  | 544,13 |  | 577,08 |  |  | 601,27 |  | 617,15 |  | 656,00 |  | 693,60 |  |
| 457* | 392,64 |  | 41Г,33 |  | 429,82 |  | 457,20 |  |  | 484,12 |  | 501,33 |  | 553,76 |  | 587,40 |  |  | 612,11 |  | 628,34 |  | 668,04 |  | 706,51 |  |
| (465) | 400,16 |  | 419,25 |  | 438,14 |  | 466,10 |  |  | 493,62 |  | 511,73 |  | 564,85 |  | 599,27 |  |  | 624,58 |  | 641,20 |  | 681,89 |  | 721,35 |  |
| 480 | 414,21 |  | 436,04 |  | 453,67 |  | 482,75 |  |  | 511,38 |  | 530,22 |  | 585,56 |  | 621,47 |  |  | 6478 |  | 665,25 |  | 707,78 |  | 749,09 |  |
| 500 | 432,96 |  | 453,77 |  | 474,39 |  | 504,95 |  |  | 535,06 |  | 554,88 |  | 613,18 |  | 651,06 |  |  | 678,96 |  | 697,30 |  | 742,31 |  | 786,09 |  |
| 508* | 440,43 |  | 461,63 |  | 482,64 |  | 513,79 |  |  | 544,49 |  | 677,66 |  | 624,19 |  | 662,86 |  |  | 691,34 |  | 710,08 |  | 756,07 |  | 800,83 |  |
| 530 | 461,07 |  | 483,37 |  | 505,46 |  | 538,28 |  |  | 570,57 |  | 591,88 |  | 654,61 |  | 695,45 |  |  | 725,57 |  | 745,39 |  | 794,10 |  | 841,57 |  |
| (550) | 479,81 |  | 503,09 |  | 526,18 |  | 560,43 |  |  | 594,24 |  | 616,54 |  | 682,24 |  | 725,05 |  |  | 756,64 |  | 777,45 |  | 828,63 |  | 878,57 |  |